[image: image1.jpg]L





ИНСТРУКЦИЯ

по нанесению и эксплуатации антикоррозионного цинкового грунта

ZingaMetall®Primer.

ZingaMetall Primer – это цинк-полимерный состав, представляющий собой однокомпонентный жидкий состав (полностью готовый к применению), состоящий из электролитического цинка, с добавками фосфатов и антикоррозионных пигментов, а также с чешуйками цинка образующими МИО-эффект, на основе алкидной смолы, летучих веществ и связующих агентов. 

Покрытие ZingaMetall Primer представляет собой однородный тонкопленочный слой, цинка и полимерного связующего, серого цвета.  

Благодаря органическим связующим, покрытие ZingaMetall Primer обладает и другими особыми свойствами  Покрытие ZingaMetall Primer выдерживает механическую деформацию и умеренно устойчиво к абразивному износу.

ZingaMetall Primer является оригинальной и уникальной в своем роде запатентованной торговой маркой. 
ZingaMetall Primer для грунтовки металлических поверхностей из черного и цветных металлов.
Подготовка поверхности перед нанесением ZingaMetall Primer.

Ключевыми являются чистота поверхности. Поверхность должна быть очищена от грязи, масел, смазок, неорганических наслоений и рыхлой ржавчины. 

Новая сталь 

1. Обеспылить поверхность

2. Обезжирить поверхность.

· Старая и покрытая ржавчиной поверхность 

1. Удалить рыхлую ржавчину. 

2. Обеспылить поверхность.

3. Обезжирить поверхность.

· Ранее оцинкованная поверхность 

1. Обеспылить поверхность. 

2. Обезжирить поверхность.

· Ранее покрытая ZingaMetall Primer поверхность 

1. Очистить струей воды под высоким давлением.

2. Обезжирить поверхность.

· Ранее окрашенная поверхность 

1. Краска может быть удалена пескоструйным способом, механическим или струей воды под высоким давлением. 

2. В большинстве случаев поверхность под старыми слоями краски будет идеальным профилем для ZingaMetall Primer. Возможно, потребуется обезжирить поверхность.

· Подготовка сварных швов

1. Дефекты поверхности, возникающие при сварке, должны быть устранены до начала очистных работ. Все дефекты: брызги от сварки, неровности профиля сварного шва и следы огневой резки должны быть сглажены шлифовкой или устранены с помощью абразивной обработки (зачистные круги, металлические щетки, наждачная бумага). 

2. Очистка сварных участков ~ 1 или 2 см. поверхности, прилегающей к сварному шву, производятся абразивным методом до степени Sa 2 в соответствии с ISO 8501-1:1988 (удаляются любые загрязнения, окалина, ржавчина, масла, грязь, старая краска), 

3. Обезжиривание после очистки производится только в случае загрязнения смазками, маслами, жирами путем тщательного протирания поверхности ветошью, обильно смоченной растворителем ZingaMetallSolv или очищенным нефтяным сольвентом до удаления жировых пятен. 

Для обезжиривания поверхности и вымешивания материала перед нанесением покрытия ZingaMetall Primer применяют специальный растворитель ZingaMetallSolv (в комплекте с материалом) либо очищенный нефтяной сольвент высшего сорта (ГОСТ 10214-78). Ни в коем случае не применять для обезжиривания бензины и растворители, содержащие маслянистые вещества!

Нанесение покрытия ZingaMetall Primer.

ZingaMetall Primer наносится обычным распылением (воздушным, безвоздушным или электростатическим), кистью, валиком или окунанием.

Перед нанесением ZingaMetall Primer необходимо добиться абсолютной однородности состава тщательным вымешиванием миксером. 

ZingaMetall Primer может быть нанесено:

· кистью или валиком после интенсивного перемешивания и последующего регулярного помешивания; 

· любой системой для распыления цинкосодержащих красок после добавления небольшого количества растворителя при постоянном помешивании. При нанесении ZingaMetall Primer воздушным распылением необходимо дополнительное разбавление растворителем: 3-5% от объема, при безвоздушном распылении: 2-3%.  

· окунанием (возможно добавление небольшого количества растворителя - до 5%) при постоянном помешивании. 

Расход ZingaMetall Primer для получения покрытия толщиной сухого слоя ~ 30 микрон составляет около 0,18-0,22 кг/м2. 

Процесс высыхания зависит от толщины слоя ZingaMetall Primer, температуры (для ускорения сушки: максимум +60°C в течение 30-60 мин.), вентиляции (максимальная относительная влажность 90%). Покрытие ZingaMetall Primer «сухо на отлип» через 30-40 минут при температуре +18°C. Полная адгезия к металлической основе и полимеризация покрытия достигается спустя 24-48 часов. 

Поверх ZingaMetall Primer  необходимо нанести лакокрасочный материал, предварительно осуществив тест-нанесение.

ВНИМАНИЕ:

Гарантии на покрытие распространяются только в случае соблюдения настоящей инструкции! 

При работе с материалом ZingaMetall Primer – используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания и открытых кожных покровов.

Перед нанесением на грунт ZingaMetall Primer других лакокрасочных покрытий рекомендуется сделать тест на совместимость материалов. 

Работая в помещении – обязательно включайте систему вентиляции. График работы персонала – посменный. Персонал должен иметь медицинскую справку и допуск к работе с ЛКМ.

Соблюдайте меры пожарной безопасности. Используемый в работе с материалом растворитель горюч! Хранить вдалеке от открытых источников огня, проводки и электрощитовых помещений (приборов) в проветриваемом помещении. 

Инструкция ZingaMetall Primer
Стр.1

